Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

Торайғыров университеті

«Металлургия» кафедрасы

8D07201 Металлургия білім беру бағдарламасы бойынша

ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

Білімберу бағдарламасының деңгейі:

докторантура

дайындық бағытының атауы және коды:

8D072 Өндірістік және өңдеу салалары

Білімберу бағдарламасының топ атауы және коды:

D117 Металлургиялық инженерия

# Павлодар

2020

1 Емтихан өткізудің мақсаттары мен міндеттері

Қабылдау емтиханының мақсаты докторантураның білім беру бағдарламаларына түсушілердің білім деңгейін және оқуға деген ынтасын, ең дайындалған үміткерлерді анықтау болып табылады.

Докторантураға "магистр" дәрежесі және кемінде 1 (бір) жыл жұмыс өтілі бар, шет тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификаты бар (ағылшын тілі IELTS кемінде 5.5 және басқа тілдерде ұқсас) тұлғалар қабылданады.

Қабылдау емтиханының міндеттері:

- дайындық бағытына байланысты сұрақтарда үміткерлердің құзыретін анықтау;

- оқуға және одан әрі кәсіби қызметке ынтасын анықтау.

2 Емтихан өткізу түрі және оны ұйымдастыру

Қабылдау емтиханы ҚР БжҒМ бекіткен және қабылдау емтихандарын өткізу кестесі бойынша жүргізіледі.

Білім беру бағдарламасы бойынша түсу емтиханы жазбаша емтихан болып табылады және үміткердің қалауы бойынша үш тілді білім беру тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде үш тілдің бірінде (қазақ, орыс, ағылшын) өткізіледі.

Емтихан тапсырмасы билеттен тұрады, оған 3 сұрақ кіреді (емтихан бағдарламасына енгізілген пәндер бойынша 2 сұрақ және үміткердің оқуға мотивациясын және одан әрі кәсіби қызметін анықтау үшін эссе).

Емтихан нәтижелері қабылдау комиссиясы отырысының хаттамасымен рәсімделеді.

Жазбаша емтихан өткізуге шамамен алынған уақыт (эссе жазу және билет сұрақтарына жауап беру) – 60 минут.

Қабылдау комиссиясының құрамы мен қызмет саласы. Білім беру бағдарламалары бойынша түсу емтиханын университет ректорының бұйрығымен бекітілген, ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі немесе тиісті профиль бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі бар профессор-оқытушылар құрамы қатарынан қабылдау комиссиясы (ҚК) жүргізеді. Комиссия құрамының дауыстары тақ болуы керек. Дауыстар тең болған жағдайда қабылдау комиссиясы төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Комиссия хатшысы шығарушы кафедраның зертханашысы (немесе басқа ОКП) болып табылады.

Комиссияның қызмет саласына кіреді:

- білім беру бағдарламасы мәселелерінде үміткерлердің құзыретін анықтау;

- оқуға және одан әрі кәсіби қызметке мотивациясын анықтау;

- болашақ үміткердің докторантура деңгейінде оқу процесінде өзіндік ғылыми, өндірістік және инновациялық қызметке дайындығын анықтау.

Қабылдау емтиханын тапсыру бекітілген аудиторияда ҚК мүшелерінің кемінде жартысы болған жағдайда жүргізіледі.

Емтихан өткізу тәртібі:

- үміткер емтиханға, кестеге сәйкес, белгіленген уақытта белгіленген аудиторияға барады;

- комиссия мүшелерінің рұқсатымен үміткер жұмыс орнын алады және жауап парағын алады;

- жауап парағында үміткер көрсетеді:

1) өзінің тегі, аты, әкесінің аты;

2) үміткер докторантурада оқу үшін таңдаған білім беру бағдарламасы;

Жазбаша емтихан үшін (эссе жазу және билет сұрақтарына жауап беру):

- 60 минут ішінде үміткер жазбаша емтихан жазады (жауаптар қажет болған жағдайда кестелерді, формулаларды, схемаларды және т. б. қамтитын қысқа болуы тиіс.);

- барлық сұрақтарға жауаптардың болжамды көлемі 1 беттен аспауы тиіс;

- барлық сұрақтарға жауап бергеннен кейін үміткер жауап парағына өз қолын қойып, оларды комиссия хатшысына тапсырады.

3 Білімді бағалау тәртібі

Бағалау 100 баллдық шкала бойынша анықталады (әр сұрақ 100 баллдық шкала бойынша бағаланады және одан кейін орташа мән есептеледі). Түсу емтиханы бойынша қорытынды рейтинг баллмен қажет болған жағдайда кестеге сәйкес сандық эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға ауыстырылады және емтихан ведомосына енгізіледі.

| Қорытынды баға балмен (И) | Баллдар сандық эквивалентте (Ц) | Әріптік жүйедегі баға (Б) | Дәстүрлі жүйедегі баға (Т) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Емтихан , диф. сынақ | Сынақ |
| 95-100 | 4 | А | Өте жақсы | Есептелді |
| 90-94 | 3,67 | А- |  |  |
| 85-89 | 3,33 | В+ | жақсы |  |
| 80-84 | 3,0 | В |  |  |
| 75-79 | 2,67 | В- |  |  |
| 70-74 | 2,33 | С+ |  |  |
| 65-69 | 2,0 | С | қанағаттанарлық |  |
| 60-64 | 1,67 | С- |  |  |
| 55-59 | 1,33 | D+ |  |  |
| 50-54 | 1,0 | D |  |  |
| 0-49 | 0 | F | Қанағаттанарлықсыз | есептелмеді |

Комиссияның барлық отырыстары хаттамалармен ресімделеді. Хаттаманы шығарушы кафедра оқытушылары арасынан комиссия құрамында тағайындалатын комиссия хатшысы толтырады. Хаттамаларға білімді бағалау енгізіледі.

Емтихан нәтижелері емтихан күні университеттің ақпараттық стендтеріне ілу арқылы жарияланады.

Бағасымен келіспеген үміткер қолданыстағы ережелерге сәйкес апелляция бере алады.

4 Эссе және оны жазу әдістемесі

Тапсырма (максималды сөздер саны - 300):

Сіз өзіңіздің болашақ ғылыми-зерттеу жұмысыңыздың бағытын және  докторантураны аяқтағаннан кейін қызметіңіздің болашақ бағытын қалай көріп тұрсыз?

Қандай кәсіби құзыреттіліктерді (білімді, істей білу және  машықтарды) алдында алған білім негізінде толықтырғыңыз келеді?

А қосымшасында эссенің құрылымы келітірілген.

Эссені жазу әдістемесі.

Эссе – шағын көлемдегі және еркін композициялық прозалық шығарма. Бұл шағын көлемді ой бөлісу, қандай болса мәселені еркін баян ету, дәлелді зиятты ізденіс.

Эссе автордың бір мәселе немесе сұрақ бойынша жеке көзқарасын білдіріп, тақырыптың алдын ала немесе мәселені қанағаттанарлықтай баяндалуына үміттенбейді. Көлемі мен қызметі бір жағынан ғылыми мақалалармен және әдеби очерктермен, ал екінші жағынан философиялық трактатпен шектеседі. Эстетикалық стильге көркемдік, құбылмалық ассоциациясы, афористикалық және антитетикалық ойлау, ашықтыққа және сөйлеу екпініне  тән. Әдетте, эссе бір нәрсе туралы жаңа, субъективті рең беретін сөзді және философиялық, тарихи - биографиялық, публицистикалық, әдеби - сын, ғылыми-көпшілік, баллетристикалық сипатта болуы мүмкін.

Эссе тақырыбы эссенің мақсатын, эссенің өн бойында не сұралып отырғандығын, қандай мәселені қозғайтындығын көрсетеді.

Эссенің жалпы түрі бірнеше бөлімдерден тұрады:

- кіріспе, мұнда мәселе баяндалады (мәтін көлемінің 10 %);

- негізгі бөлім, мұнда автор сұрақ бойынша жеке көзқарасын білдіреді (мәтін көлемінің 80 % );

- қорытынды, автор бұл жерде өзінің эссесінің қысқаша қортындысын шығарады (мәтіннің 10 % -на дейін).

Эссе бірінші жақта жекеше түрде жазылады. Мәтінді түсінуге ыңғайлы болуы үшін мағынасына қарай абзацтарға бөлініп, жаңа ой жаңа жолдан басталып отырады. Бұл сұраққа дайындалу үшін міндетті түрде эссенің жазылуы бойынша әдістемелік ұсыныстарды немесе  арнайы әдебиеттермен тансықаны дұрыс.

5 Емтихан бағдарламасына енгізілген пәндер тізімі

Түсу емтиханының бағдарламасына енгізілген пәндер тізімі: есептеуіш термодинамика, Металлургиялық үрдістердің кинетикасы, қара және түсті металлургияның шикізат ресурстарын өңдеудегі Инновациялық технологиялар.

Қабылдау емтиханының пәндері бойынша сұрақтар тізімі:

"Есептеуіш термодинамикасы, металлургиялық процестердің кинетикасы" пәні":

1 25 °С кезінде α-Темірдің атомдық энтропиясы және 1 бар 27,15 Дж/(г·К) тең. Оның жылусыйымдылығы келесі өрнекпен сипатталады Cp(Fe) = 17,28 + 26, 69 10-3T. 910 °С та α-Fe,  γ-Fe айналады, осыдан айналғанда жұтылатын жылу 920 Дж / мольге тең. 910 °С кезінде γ-Fe энтропиясын анықтау.

2 20 К кезінде металл уранның жылу сыйымдылығы 3,042 Дж/(моль·К) тең. 20 К кезінде бұл заттың стандартты абсолютті энтропиясын (Дж/моль·К)  есептеңіз

3 реакция үшін 25 °С кезінде Гиббс энергиясының стандартты өзгерісін анықтау

ZnO + СО =Zn + СО2

Келесі мәліметтер негізінде:

Дж/моль;

Дж/моль;

Дж/моль;

Дж/(моль·К);

Дж/(моль·К);

Дж/(моль·К);

Дж/(моль·К).

- Реакция үшін

және  анықтау

- Алюминий қорытпасын газды талдау кезінде салмағы 4 г өлшемнен сутегі 27С температурада көлемі 1 л ыдыстағы қысымы 5 Па-ға тең мөлшерде бөлініп шықты. Қорытпадағы сутегінің құрамын % массада, % мольда және см3/100 г қорытпада есептеу. Сутегінің мольдік массасы (Н) – 2 (г/моль), алюминия – 27 (г/моль).

- Магниймен шойынды модификациялағанда магний сульфидін (МдЅ) түзе отырып, күкіртпен өзара әрекеттеседі. Егер күкірттің бастапқы құрамы 0,15%,ал соңғысы 0,03% болса, MGS түріндегі күкіртті жоюға арналған магний шығынын анықтау. Магний мен күкірттің 24 және 32 (г/моль) мольді массалары, тиісінше, шойын массасы – 100 кг.

7 Алюминий балқымасын Корундтың (Al O) қатты қосындыларынан тазарту кезінде Al O және MgO сүзгілерінің адгезиялық белсенділігін бағалау. МДЖ/м алюминий бетінің керілуі , Al O және MgO сүзгі материалын алюминийдің сіңуінің шеттік бұрыштары тиісінше 139 және 144 тең .

8 Al2O3 қосындыларының мөлшері r=100 мкм болатқа қож қабатының астына төселген кезде екі есе азаюы қалай тез болады. Балқыманың тығыздығы =7,00 г/см. Қосу тығыздығы 3,50 г/см . Балқыманың динамикалық тұтқырлығы =5,5 мПа с. шөміш диаметрі 1 м, металдың тереңдігі 1 м. конвективті ағындардың болуымен елемеу.

9 Темір балқымасынан күкіртті шлакқа алып тастау диффузиялық жолмен жүретіні белгілі.  Күкірттің темірдегі тепе-тең ерігіштігі және диффузиялық қабаттың қалыңдығы өзгермейді. Темірдегі күкірт диффузиясы коэффициентінің температуралық тәуелділігі келесі түрге ие:

10 Алюминий қорытпаларынан жасалған құймаларды үздіксіз құю кезінде балқыманы электрфлюстік тазарту жүргізіледі. Металл ағысын өткізетін флюс қабатының биіктігі, әдетте Н =200 мм құрайды, егер радиусы R =10 мкм, қимасы 300×1000 мм құйманы құю жылдамдығы кезінде 0,05-тен 0,01% - ға дейін, 6 м/сағ тең болатын қосындылардың құрамын азайту қажет болса, металл ағынының қанша санына бөлу қажет. Металдың ағу жылдамдығы 1,5 м/с тең (флюсте) қабылдау. Қатты және сұйық металдың тығыздығы тең деп саналады.

«Қара және түсті металлургияның шикізат ресурстарын өңдеудегі Инновациялық технологиялар» пәні»:

1 Қазақстанның қара металлургиясының қазіргі жағдайы және мәселелері. Павлодар өңірінің рөлі.

2 Қазақстанның түсті металлургиясының қазіргі жағдайы мен мәселелері. Павлодар өңірінің рөлі.

3 шойынның Домна өндірісінің қазіргі жағдайы және перспективалық даму бағыттары. "ArcelorMittal Temirtau" АҚ.

4 Болаттың оттекті - Конвертер өндірісінің қазіргі жағдайы және перспективалы даму бағыттары. "ArcelorMittal Temirtau"АҚ.

5 Ферроқорытпа өндірісінің қазіргі жағдайы және перспективалық даму бағыттары. "ТНК Казхром" және т. б.

6 Болаттың электрометаллургиясын дамытудың қазіргі жағдайы мен перспективалы бағыттары. "KSP Steel" ЖШС, "Кастинг"ЖШС.

7 Прокаттау өндірісін дамытудың қазіргі жағдайы және перспективалы бағыттары. "KSP Steel "ЖШС," Кастинг "ЖШС," Павлодар құбыр илек зауыты "ЖШС," ArcelorMittal Temirtau "АҚ," Ақтөбе рельс арқалық зауыты "ЖШС," Евраз Каспиан Сталь "ЖШС,"Aktau Steel" ЖШС.

8 Глинозем өндірісінің қазіргі жағдайы және перспективалық даму бағыттары. ERG, "Қазақстан алюминийі"АҚ.

9 Алюминий өндірісін дамытудың қазіргі жағдайы мен перспективалы бағыттары. ERG, "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ," GissenHaus "ЖШС," Вектор Павлодар " ЖШС және т. б.

10 Мыс өндірісінің қазіргі жағдайы және перспективалық даму бағыттары. KAZ Minerals, Kazakhmys PLC.

11 Қорғасын және мырыш өндірісінің қазіргі жағдайы және перспективалық даму бағыттары. "Қазмырыш" Компаниясы.

12 Титан және магний өндірісін дамытудың қазіргі жағдайы және перспективалы бағыттары. Өскемен титан-магний комбинаты.

13 Уран өндірісінің қазіргі жағдайы және перспективалы даму бағыттары. «"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК» АҚ. "Үлбі металлургиялық зауыты"АҚ.

14 Асыл металдар өндірісін дамытудың қазіргі жағдайы мен перспективалы бағыттары. "Майкаинзолото" АҚ және басқалар.

15 Қазақстанда сирек металдар өндірісін дамытудың қазіргі жағдайы мен перспективалы бағыттары.

Әдебиеттер

- Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденная Указом Президента РК от 1 августа 2014 года № 874.

- Постановление акимата Павлодарской области от «27» марта 2015 года №85/3 "О реализации основных направлений развития Павлодарской области до 2030 года".

- Муканов Д. Металлургия Казахстана: состояние, инновационный потенциал, тренд развития : Алматы, 2005. – 290 с.

- Роменец В.А., Юзов О.В. Металлургический комплекс стран СНГ: экономический аспект. – М. МИСиС, 2003. – 208 с.

- Леонтьев Л.И. Сырьевая и топливная база черной металлургии / Леонтьев Л.И., Юсфин Ю.С., Малышева Т.Я. и др. – М. : ИКЦ «Академкнига», 2007. – 304 с.

- Удалов Ю.П. Применение программных комплексов вычислительной и геометрической термодинамики в проектировании технологических процессов неорганической веществ. – СПб : СПбГТИ(ТУ), 2012. – 147 с.

- Яхно Б.О. Abaqus в задачах механики. – Киев : НТУУ «Киевский политехнический Институт», 2011. – 127 с.

- Быков П.О., Каршигина З.Б. Теория металлургических процессов : учебное пособие. – Павлодар : Кереку, 2014. – 119 с.

Приложение А

(Структура Эссе)

Задание (максимальное количество слов - 300):

Как Вы видите будущее направление своей научной работы и профессиональной деятельности после окончания обучения в докторантуре? Какие профессиональные компетенции (знания, умения и навыки) предполагаете получить на основе ранее полученных знаний?

- ФИО.

- Образовательная программа вуза.

- Предшествующее образование (специальность уровня бакалвриата и магистратуры), научные достижения (если есть).

- Вcтyплeниe (пoд вcтyплeниeм пoдpaзyмeвaют пepвый aбзaц тeкcтa. Нaпиcaть eгo нeoбхoдимo тaк, чтoбы зaинтepecoвaть читaтeля нa пpoчтeниe эcce дo кoнцa).

- Ocнoвнaя чacть (в ocнoвнoй чacти paccмaтpивaют собственное мнение по вопросу эссе).

- Зaключeниe (лаконичные итоги своего эссе - ответ на вопрос почему он должен учиться в университете по данной образовательной программе).