Краткая информация о проекте

| ИРН и наименование проекта: | AP25796225 «Повышение эффективности использования угольных ресурсов Казахстана путем разработки технологии производства специального кокса из некондиционных углей для нужд ферросплавной промышленности» |
| --- | --- |
| Сроки реализации: | 27.02.2025-31.12.2027 |
| Актуальность: | Ферросплавная промышленность является одной из основных звеньев в металлургии Казахстана, производя продукцию, отвечающую требованиям как для внутреннего, так и для мирового рынка. Индустрия производства ферросплавов и перспективы его дальнейшего совершенствования обусловлены большими запасами полезных ископаемых. Несмотря на наличие собственного сырья в ферросплавной промышленности в Республике наблюдается дефицит углеродистых восстановителей. Основная доля потребляемого сырья-восстановителя приходится на импорт, ввозимый с России и Китая с высокой добавленной стоимостью. Как известно, для коксохимической промышленности используют высококачественные «созревшие» угли, обладающие коксующимися свойствами и высокими прочностными характеристиками: крупные куски направляются для доменного производства, а мелкие – для ферросплавного. Хотя, как показывают многие исследования, полученные из спекающихся углей восстановители обладают худшими показателями удельного электросопротивления (УЭС) и реакционной способности (РС) [9-11], что также создает напряженную ситуацию в обеспечении качественного восстановителя для ферросплавной промышленности. Для решения данной проблемы на смену «стандартных» восстановителей предлагаются альтернативные технологии производства специальных видов кокса и полукокса из неспекающихся и слабоспекающихся углей, производство которых уже запускается с применением термоокислительного коксования [9-16]. Однако, запуск собственного производства полностью не удовлетворяет потребность в коксе, основная доля которого приходится на импорт. Поиск и использование неспекающихся и слабоспекающихся углей в качестве восстановителей позволяет тажке частично решить проблему в угольной промышленности, связанную с переходом во всем мире на зеленую энергетику. Так, из доклада вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан Олжаса Сапарбекова на конференции АММ 2024 «Угольная промышленность Казахстана и цифровизация горных работ» в 2023 году было добыто 113 млн тонн, что на 1 млн тонн меньше по сравнению с предыдущим годом, а за первые четыре месяца текущего года добыча сократилась на 2,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [17]. Из доклада были предложены несколько способов решения данной проблемы, одним из которых является развитие углехимии, которая позволяет получить высокомаржинальные продукты из угля. Кроме того, международные специалисты советуют Казахстану не следовать примеру других стран в вопросе перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Как индустриальная держава, Казахстан не может полностью отказаться от угольной промышленности, учитывая значительный потенциал для развития этой отрасли. В частности, есть возможности для переработки и эффективного использования низкокачественных углей с целью создания продукции с высокой добавленной стоимостью [18]. Перспективность использования данных типов углей также обусловлено возможностью использования отсевов углей как сырьевой материал для производства кокса, что является актуальным в решении проблем с экологической точки зрения. |
| Цель: | Исследование и разработка эффективной технологии получения специального кокса из слабоспекающихся углей Казахстана с целью обеспечения металлургических предприятий качественным коксующимся сырьем, а также повышения эффективности использования угольных ресурсов страны |
| Ожидаемые и достигнутые результаты: | - осуществлен аналитический обзор литературы по исследуемой теме: угольные месторождения и их запасы, оценка качества и характеристики качества углей Казахстана. - будет проведено исследование физико-химических свойств исходных шихтовых материалов. Будут проведены лабораторные исследования по получению спецкокса; - пройдена процедура защиты докторской диссертации, получена степень доктора PhD (Приказ председателя Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан № 259 от 14.04.2026 года «О присуждении степени»: https://www.gov.kz/memleket/entities/quality/documents/details/996885?lang=ru - будут проведены крупно-лабораторные испытания по получению спецкокса из слабоспекающихся углей. Будет разработан технологический регламент по получению спецкокса из слабоспекающихся углей. Будет проведена металлургическая оценка свойств спецкокса для получения ферросплавов в рудно-термической печи; - будут опубликованы 2 (две) статьи в журналах из первых трех квартилей по импакт-фактору в базе данных Web of Science или имеющих процентиль по CiteScore в базе данных Scopus не менее 50. |
| Результаты за 1-ый год исследований | - Проведен литературный обзор по теме исследования; - Проведено исследование физико-химических свойств исходных шихтовых материалов: были использованы методы химических, технических анализов, дифференциально-термического анализа (ДТА), термогравиметрического анализа (ТГА), а также удельного электросопротивления (УЭС). - Методами ДТА и ТГ анализов определены ключевые температурные интервалы термической деструкции угольных смесей. Установлено, что активный выход летучих веществ и формирование каркаса коксового остатка зафиксированы в интервале 350–700 °C, а завершение процессов пиролиза и структурообразования происходит при достижении температуры 900–950 °C. Данный температурный режим был принят за основу для проведения последующих лабораторных исследований по получению спецкокса. - Были проведены исследования по определению режима коксования: температура коксования, время коксования и условия охлаждения. Для охлаждения были использованы сухой и мокрый метод тушения. - Проведены лабораторные исследования по получению спецкокса: установлены оптимальный состав и режим коксования; получены опытные образцы спецкокса. - Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях (журналах), рекомендованных КОКСОН МОН РК: опубликована статья в журнал «Наука и техника Казахстана»: Аубакиров А.М., Толымбекова Л.Б., Калиакпаров А.Г., Капелюшин Ю.Е., Теміртас Х.Б. Ферроқорытпа өнеркәсібінде тотықсыздандырғыштар алу үшін күйдіргенде әлсіз бірігетін көмірден жасалған көмір шикіқұрамының құрамын оңтайландыру // Наука и техника Казахстана, 2025. - № 2. – С. 218-229 https://doi.org/10.48081/LKVG3705 |
| Результаты за 2-ый год исследований | Пройдена защита докторской диссертации, получена степень доктора PhD (Приказ председателя Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан № 259 от 14.04.2026 года «О присуждении степени»: https://www.gov.kz/memleket/entities/quality/documents/details/996885?lang=ru) |
| Состав научно-исследовательской группы |  |
|  | Аубакиров Алмат Муканович |
|  | Научный руководитель проекта |
|  | Дата рождения: 10.05.1990 г. |
|  | Ученая степень/академическая степень: PhD доктор, - |
|  | Основное место работы: НАО «Торайгыров университет» |
|  | Область научных интересов: научное направление – металлургия, коксохимиечкое производство |
|  | Researcher ID * |
|  | Scopus Author ID*57985756700 |
|  | Researcher ID Web of Science HLG-1883-2023 |
|  | ORCID*0000-0003-3775-5655X |
|  | Researcher ID*E-7967-2016 |
|  | Scopus Author ID*56258188400 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56258188400 |
|  | ORCID*0000-0002-7116-1309 https://orcid.org/0000-0002-7116-1309 |
|  | 1) Aubakirov A. M., Kaliakparov A. G., Tolymbekova L. B. Determination of the quality of special coke as a result of heat treatment of coal from the Shubarkol field // Complex Use of Mineral Resources 2023; 326(3):96-106 DOI: 10.31643/2023/6445.33 2) V. M. Strakhov, A.G. Kaliakparov, V. P. Panfilov, S. Sh. Imanbaev, A.M. Aubakirov. Coke Quality in Medium-Temperature Coking of Fractionated Long-Flame Coal // Coke and Chemistry, 2022, Vol. 65, No. 8, pp. 316–334. https://doi.org/10.3103/S1068364X22080051 3) Aubakirov А. М., Tolymbekova L. B., Kaliakparov А. G., Khoshnaw F., Kulumbaev N. K. Production of special coke from low-caking coals used in the ferroalloy industry // НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА. – 2024. – № 1. – pp. 138-149 https://doi.org/10.48081/LDCU7796 4) Aubakirov А.М., Tolymbekova L. B., Kaliakparov А. G., Temirtas Kh. B., Khoshnaw F. Research of moisture capacity and the process of water saturation of a special coke // НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА. – 2024. – № 2. – pp. 131-141 5) Tolymbekova L., Аubakirov A., Abdrakhmanov Ye., Kopishev E., Khoshnaw F. Sustainable Production of Metallurgical Coke from Technogenic Wastes: A Circular Approach to Waste Utilization // International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 2025. - Vol. 8. - No. 4. - Р. 2763-2776. (Scopus: percentale 67). https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i4.8554 6) Tolymbekova L., Аubakirov A., Bykov P., Kelamanov B., Seitenova G.. Оptimization of charge composition for coke production with spent anode material and evaluation of agglomerate properties // International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 2025. - Vol. 8. - No. 6. - Р. 2491-2501. (Scopus: percentale 67). https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i6.10131 7) Tolymbekova L., Aubakirov A., Abdulina S., Adilkanova M., Kelamanov B., Abdirashit A., Abdrahmanov E., Yerzhanov A. Production of Metallurgical Sinter with Coke Modified by Spent Anode Material from Aluminum Electrolysis // Processes 2025, Volume 13, Issue 10, 3297. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. (Scopus: percentale 56). https://doi.org/10.3390/pr13103297 8) Толымбекова Л. Б., Абдрахманов Е.С., Аубакиров А.М., Каменов А. А., Хошнау Ф. Техногендік шикізатты кокстеу процесінің энергия тиімділігі // Вестник Торайгыров университета. Энергетическая серия, 2025. - № 2. - С. 378-396. https://doi.org/10.48081/PACF5992 9) Tolymbekova L. B., Yermagambet Abdrakhmanov, Almat Aubakirov, Petr Bykov, Almat Kamenov. Production of metallurgical coke from industrial waste // Proceedings of TheIRES International Conference, Prague, Czech Republic, 21st – 22nd July, 2024. - P. 1-5 |
|  | Толымбекова Лязат Байгабыловна |
|  | Научный консультант |
|  | Дата рождения: 21.01.1976 г. |
|  | Ученая степень/академическая степень: PhD доктор, - |
|  | Основное место работы: НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» |
|  | Область научных интересов: научное направление – металлургия, производство черных металлов и сплавов, производство ферросплавов; химическая технология, коксование |
|  | Researcher ID* |
|  | Scopus Author ID*55625163000 |
|  | Researcher ID Web of Science https://publons.com/dashboard/summary/ |
|  | ORCID*0000-0002-3785-7943 |
|  | Список публикаций: 1. L. B. Tolymbekova, A. S. Kim, A. K. Zhunusov, A. A. Babenko, Thermal Transformations in Manganese Ores in the Zapadnyi Kamys Deposit and in Charge Materials Used to Produce Pellets in an Air Flow under Nonisothermal Conditions,Metallurgist, March 2013, Volume 56, Issue 11, pp 919-924, © Springer Science+Business Media New York 2013 http://repository.ineu.edu.kz/library/pdf/%D0%92109_Metallurgist_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf 2. S. S. Spanov, A. K. Zhunusov, L. B. Tolymbekova. Pilot Plant Melting of Steel Using Ferro-Silico-Aluminum at KSP Steel. Metallurgist, Volume 60, March 2017, Issue 11-12, pp 1149-1154, © Springer Science+Business Media New York 2017. https://doi.org/10.1007/s11015-017-0420-1; https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.springer-doi-10_1007-S11015-017-0420-1 3 L. Tolymbekova, A. Zhunusov, Ye. Abdulabekov, Zh. Zholdubayeva, P. Bykov. Agglomeration of manganese ores and manganese containing wastes of Kazakhstan. Metalurgija 60 (2021) 1-2, Zagreb, Croatia, Croatian Metallurgical Society (CMS), Berislavićeva 6, 2021. P.101-103. https://hrcak.srce.hr/file/357485 4. Lyazat В. Tolymbekova, Kuat S. Yersain, Almat A. Kamenov. Technologies for the production of non-annealed pellets. Defect and Diffusion Forum, Switzerland, Trans Tech Publications Ltd., 2021, P.313-317. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.410.313 https://www.scientific.net/DDF.410.313 5. P. O. Bykov, A. B. Kuandykov, A. K. Zhunusov, L. B. Tolymbekova, M. M. Suyundikov. Complex processing of primary aluminum to remove impurities of non-ferrous metals. METALURGIJA 62 (2023) 2, 293-295 https://hrcak.srce.hr/file/419950 6. A. A. Akberdin,1 A. S. Kim, L. B. Tolymbekova, R. B. Sultangaziyev. Development of technology for producing complex Boron-containing aluminum-silicon ferroalloy. Metallurgist, Vol. 67, Nos. 5-6, pp. 749–756, September, 2023, Springer Science+Business Media, LLC. 7. Aubakirov A. M., Kaliakparov A. G., Tolymbekova L. B. Determination of the quality of special coke as a result of heat treatment of coal from the Shubarkolskoye field. Scientific Journal “Complex use of mineral resources” Publishing house JSC "Institute of Metallurgy and Ore Beneficiation", Satbayev University, Том 327 № 4 (2023). С. 96-106. 8. A. K. Zhunusov, L. B. Tolymbekova, P. O. Bykov, O. V. Zayakin. Melting ferrochrome using chrome-ore briquettes. Metallurgist, Vol. 67, Nos. 5-6, pp. 606–613, September, 2023, Springer Science+Business Media, LLC. 9. L. B. Tolymbekova, A. K. Zhunusov, B. S. Kelamanov. Methods for Decreasing the Electrical Energy Consumption in the Aluminum Production. Russian Metallurgy (Metally), Vol. 2023, No. 13, pp. 2288–2293. © Pleiades Publishing, Ltd., 2023. 10. Tolymbekova L., Аubakirov A., Abdrakhmanov Ye., Kopishev E., Khoshnaw F. Sustainable Production of Metallurgical Coke from Technogenic Wastes: A Circular Approach to Waste Utilization // International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 2025. - Vol. 8. - No. 4. - Р. 2763-2776. (Scopus: percentale 67). https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i4.8554 11. Tolymbekova L., Аubakirov A., Bykov P., Kelamanov B., Seitenova G.. Оptimization of charge composition for coke production with spent anode material and evaluation of agglomerate properties // International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 2025. - Vol. 8. - No. 6. - Р. 2491-2501. (Scopus: percentale 67). https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i6.10131 12. Tolymbekova L., Aubakirov A., Abdulina S., Adilkanova M., Kelamanov B., Abdirashit A., Abdrahmanov E., Yerzhanov A. Production of Metallurgical Sinter with Coke Modified by Spent Anode Material from Aluminum Electrolysis // Processes 2025, Volume 13, Issue 10, 3297. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. (Scopus: percentale 56). https://doi.org/10.3390/pr13103297 13. Толымбекова Л. Б., Абдрахманов Е.С., Аубакиров А.М., Каменов А. А., Хошнау Ф. Техногендік шикізатты кокстеу процесінің энергия тиімділігі // Вестник Торайгыров университета. Энергетическая серия, 2025. - № 2. - С. 378-396. https://doi.org/10.48081/PACF5992 14. Tolymbekova L. B., Yermagambet Abdrakhmanov, Almat Aubakirov, Petr Bykov, Almat Kamenov. Production of metallurgical coke from industrial waste // Proceedings of TheIRES International Conference, Prague, Czech Republic, 21st – 22nd July, 2024. - P. 1-5 |