Жоба бойынша қысқаша мәліметтер

| ЖТН және проектің атауы: | АP23488812 «Кондицияльқ емес күлдер мен алюминий шлактарын колдана отырып, жоғары алюминий ферросилиций балқыту технологиясын әзірлеу және зерттеу». |
| --- | --- |
| Іске асыру мерзімі: | 01.07.2024-31.12.2026 |
| Өзектілігі: | Осы ғылыми жұмыс кондицияға сай емес күл-қож қалдықтары мен алюминий қождарын түйіршіктеу арқылы қайта өңдеу технологиясын әзірлеуге және алынған түйіршіктерді алюминий мөлшері жоғары ферросилиций өндіруде негізгі шихталық материал ретінде пайдалануға арналған. Алынған түйіршіктер 500–800 °C температурада термиялық белсендіруге ұшырайды. Қазіргі таңда Павлодар облысы аумағындағы шлам алаңдарында 500 млн тоннадан астам күл-қож қалдықтары (КҚҚ) жинақталған. Ғылыми тұрғыдан алғанда, КҚҚ құрамында жеткілікті мөлшерде пайдалы компоненттер мен металдар бар. Жоба барысында КҚҚ-дан түйіршіктер дайындау кезінде қолданылатын барлық қосымша компоненттер мен материалдар өндіріс қалдықтары болып табылады. Тотықсыздандырғыш ретінде анод өндірісінің графиттендірілген қалдықтары пайдаланылады, ал металл құрамдас бөлігі ретінде ферросилиций мен техникалық кремний өндірісінің елеу қалдықтары қолданылады. Түйіршіктерді өндіру кезінде негізгі қоспа ретінде алюминий қождары (қалдықтары) пайдаланылады, ал алюминий мөлшері жоғары ферросилицийді балқыту барысында тотықсыздандырғыш ретінде алюминий сынықтары қолданылады. Яғни, бүкіл технология техногендік, пайдалануға жарамсыз қалдықтарды қолдануға негізделген. Ұсынылып отырған технологияның бірегейлігі – қолданылатын материалдардың құрамында бірде-бір килограмм табиғи минералдық шикізат жоқ. Сонымен қатар, алюминий мөлшері жоғары бұл ферросилиций белгілі аналогтармен салыстырғанда әлдеқайда арзан, себебі бастапқы материал ретінде тек өңделмеген техногендік қалдықтар пайдаланылады. Алюминий мөлшері жоғары ферросилиций болатты тиімді раскислитель (тотықсыздандырғыш) болып табылады, өйткені бұл қорытпа стандартты ферросилицийді (ФС) және алюминийді алмастыра алады. |
| Мақсаты: | Екібастұз көмірлерін жылу электр станцияларында (ЖЭС) жағу нәтижесінде түзілетін кондицияға сай емес күл-қож қалдықтары мен алюминий қождарының қоспасынан түйіршіктеу арқылы алюминий мөлшері жоғары ферросилиций өндіруде негізгі материал ретінде пайдалануға жарамды белсендірілген түйіршіктер алу технологиясын әзірлеу. |
| Күтілетін және қол жеткізген нәтижелер: | Осы жобаны аяқтау нәтижесінде келесі нәтижелерге қол жеткізіледі: 1. Зерттеу нәтижелерін жариялау: - Web of Science базасында Science Citation Index Expanded индекстелетін және (немесе) Scopus базасында кемінде 50 (елу) CiteScore бойынша процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымдарда 3 (үш) мақаланы және (немесе) шолуды жариялау - Зерттеу тобы мүшелерінің кемінде 50% қатысуымен ҚР ҒЖБМ ҒЖБССҚК және/немесе оларға теңестірілген ұсынылған ғылыми басылымдарда 3 (үш) мақала жариялау; 2. Получение патента РК. 3. Жұмыс нәтижелерін кремнийлі қорытпалар (ферросилиций) өндірісін зерттейтін ғылыми-зерттеу ұйымдары мен ғалымдар арасында тарату. Металлургиялық кәсіпорындар осы технологияның әрі нысаны, әрі тұтынушысы болады. Алынған білімдер техногендік қалдықтарды металлургиялық қайта өңдеу саласындағы ғылыми мектептің дамуына ықпал етеді. Экономикалық тиімділік энергия үнемдеу, ресурстарды тиімді пайдалану және дайын өнім сапасын арттыру арқылы жүзеге асырылады. Экологиялық тиімділік қоршаған ортаға, қызмет көрсетуші персонал мен халықтың денсаулығына зиян келтірмей, тиісті жабдықтармен қамтамасыз етілген оңтайлы технологияны сақтау арқылы анықталады. Жұмыс барысында мынадай нәтижелерге қол жеткізілді: 1. Құрамында алюминий бар кремнийлі қорытпаларды өндірудің заманауи тәсілдеріне жүргізілген талдау және әдеби-патенттік ізденіс нәтижесінде алюминий мөлшері жоғары ферросилиций өндірісінде күл-қож қалдықтары мен алюминий қождарын пайдаланудың негізгі тәсілдері әзірленді. Алюминий мөлшері жоғары (Al 10–15 %-ға дейін) ферросилиций алудың қолайлы әдістерінің бірі ретінде көміртектермиялық әдіспен қатар металлотермиялық (алюминотермиялық) тотықсыздандыру да қарастырылады. Алынған нәтижелер күл-қож қалдықтары мен алюминий қождарын алюминий мөлшері жоғары ферросилиций өндіруде тиімді пайдалануға болатынын растады. 2. Зерттелетін материалдардың: күл-қож қалдықтары мен алюминий қождарының физика-химиялық қасиеттерін анықтауға арналған эксперименттік зерттеулер жүргізілді. Күл-қож қалдықтарын алюминий қождарымен қоспада түйіршіктеудің технологиялық параметрлері айқындалып, байланыстырушы материалдар мен қатайтқыштар, сондай-ақ түйіршіктерді термиялық белсендірудің оңтайлы температурасы таңдалды. Термиялық белсендіру процесі кезінде күл-қож қалдықтарының өндірістік әртүрлі қалдықтар түріндегі қоспалармен өзара әрекеттесуінің кинетикалық параметрлері зерттелді. Зерттеудің осы кезеңінде күл-қож және басқа да материалдардың физика-химиялық қасиеттерін (рентгенограммалар, дериватограммалар) зерттеу жұмыстары жүргізілді, сондай-ақ түйіршіктерді термиялық белсендіру барысында жүретін химиялық реакциялардың термодинамикалық талдауы жасалуда. Сонымен қатар, белсендірілген түйіршіктерді алу бойынша эксперименттік зерттеулер жүргізіліп, алынған өнімдердің сапасына бағалау берілуде.. 3. Күл-қож қалдықтары мен алюминий қождары қоспасынан алынған түйіршіктерді негізгі материал ретінде пайдалана отырып, индукциялық пеште алюминий мөлшері жоғары ферросилиций алу бойынша зертханалық эксперименттік зерттеулер жүргізілді. Осы кезеңде индукциялық пеште алюминий мөлшері жоғары ферросилиций өндірудің технологиялық сызбасы негізделді. |
| 1-ші жылдық зерттеудің нәтижелері | Құрамында алюминий бар кремнийлі қорытпаларды өндірудің заманауи тәсілдеріне жүргізілген талдау және әдеби-патенттік ізденіс нәтижесінде алюминий мөлшері жоғары ферросилиций өндірісінде күл-қож қалдықтары мен алюминий қождарын пайдаланудың негізгі тәсілдері әзірленді. Алюминий мөлшері жоғары ферросилицийді (Al 10–15 %-ға дейін) алудың тиімді әдістерінің бірі ретінде көміртектермиялық әдіспен қатар металлотермиялық (алюминотермиялық) тотықсыздандыру тәсілі де қарастырылады. Алынған нәтижелер күл-қож қалдықтары мен алюминий қождарын тиімді пайдалануға болатынын растады. Жүргізілген эксперименттік зерттеулер негізінде күл-қож қалдықтары мен алюминий қождарының фракциялық құрамы анықталды, мұнда материалдардың негізгі бөлігі +1,0 мм (31,51 %), -0,1+0,056 мм (32,89 %) фракцияларынан тұрады. X’Pert PRO «PANalytical» рентгендік дифрактометрі көмегімен жүргізілген физика-химиялық қасиеттерді зерттеу күл-қож қалдықтары мен алюминий қождарының сапалық және жартылай сандық фазалық құрамын анықтауға мүмкіндік берді. Рентгенофазалық талдау нәтижелері күл құрамындағы негізгі фазалардың муллит (Al₆Si₂O₁₃ немесе шартты түрде Al(Al₁.₈₃Si₁.₀₈O₄.₈₅)), силлиманит (Al₂SiO₅) және кварц (SiO₂) екенін көрсетті. Scopus базасында индекстелетін, процентилі кемінде 50 болатын жетекші рецензияланатын шетелдік ғылыми басылымдарда (журналдарда) зерттеу тобы мүшелерінің кемінде 50 % қатысуымен 1 (бір) мақала жарияланды: Zhunusova A., Zhunusov A., Bykov P., Bakirov A., Zayakin O., Kenzhebekova A. Research of physicochemical properties of ferrous sands from alumina production. Acta Metallurgica Slovaka. 2024. 30(4).161-166. https://doi.org/10.36547/ams.30.4.2086. Scopus деректері бойынша (Скопус) жарияланған жылы 2024: CiteScore – 2.3, Metals and Alloys – 52; |
| 2-ші жылдық зерттеудің нәтижелері | Зерттеу тобы мүшелерінің кемінде 50% қатысуымен кемінде 50 процентилі бар Scopus базасында индекстелетін жетекші рецензияланатын шетелдік ғылыми басылымдарда (журналдарда) 1 (бір) мақала жарияланды: 1) Zhunussov A.K., Zhunusova A.K., Kenzhebekova A.E., Bakirov A.G., Tyulyubaev R.A. Study of the use of aluminium-containing waste in ferrosilicon production. Journal of Alloys and Metallurgical Systems. 2025. 12. 100224. https://doi.org/10.1016/j.jalmes.2025.100224. По данным Scopus (Скопус) за 2024 год: - CiteScore – 2.3, Metals and Alloys – 52. жарияланымдардың 2025 жылғы CiteScore - 4,5 көрсеткіші). Зерттеу тобы мүшелерінің кемінде 50% қатысуымен ҚР ҒЖБМ ҒЖБССҚК ұсынған ғылыми басылымға жоспарланған 2 (екі) мақаланың 2-сі жарияланды: - Zhunusova A., Bykov P., Zhunussov A., Zayakin O., Bakirov A., Kenzhebekova A. Features of mineral formation in the structure of iron ore materials from the position of the state diagram of the system CaO–Fe2O3–SiO2. Engineering Journal of Satbayev University, 2025. 147 (3). 14-19. https://doi.org/10.51301/ejsu.2025.i3.03. - Zhunussov A.K., Zhunusova A.K., Kenzhebekova A.E., Bakirov A.G., Tyulyubaev R.A. Study of physical and chemical properties of granules obtained from aluminum slags. Наука и техника Казахстана. 2025. 4. 262-274. https://doi.org/10.48081/MMQL5744. |
| 3-ші жылдық зерттеудің нәтижелері | Зерттеу тобы мүшелерінің кемінде 50% қатысуымен ҚР ҒЖБМ ҒЖБССҚК ұсынған ғылыми басылымға 1 (бір) мақала жарияланды: 1. Zhunussov A.K., Zhunusova A.K., Kenzhebekova A.E., Bakirov A.G., Tyulyubaev R.A. Study of physical and chemical properties of granules obtained from aluminum slags. Наука и техника Казахстана. 2026. 1. 261-271. https://doi.org/10.48081/BGQF1923. Жоба аясында 2025 жылғы 18 желтоқсанда 8D07201 «Металлургия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ізденуші Жунусова А.К.-ның «Глинозем өндірснің темірлі құмды агломерациялау технологиясын зерттеу, әзірлеу және ферроқорытпа өндipiciндe агломератты қолдану» тақырыбындағы диссертациясы қорғалды. Дәреже Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету комитеті шешімімен бекітілді (2026 жылғы 14.04. №256 бұйрық). |

| Ғылыми-зерттеу тобының құрамы |  |
| --- | --- |
|  | Жунусов Аблай Каиртасович |
|  | Проектің ғылыми жетекшісі |
|  | Туған күні: 09.10.1971 ж. |
|  | Ғылыми дәрежесі/академиялық дәреже: техника ғылымдарының кандидаты, профессор |
|  | Негізгі жұмыс орны: «Торайғыров университеті» КЕАҚ |
|  | Ғылыми қызығушылық саласы: қара және түсті металдар мен қорытпаларды өндіру, өндірістік қалдықтардың рециклингі. |
|  | Researcher ID: AAV-3897-2021 |
|  | Scopus Author ID: 55624812500 |
|  | ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9119-9737 Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55624812500 WoS: ABF-4105-2020 ORCID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABF-4105-2020. |
|  | Негізгі жарияланымдар тізімі: - Zhunusov A., Baisanov S., Abdulabekov Ye., Bykov P., Zhunusova A., Bakirov A., Kenzhebekova A. Analysis of the compositions of manganese ores and charges for the production of agglomerate from the position of phase structure diagrams of manganese-containing systems. Acta Metallurgica Slovaka. 2025. 31(1).22-26. https://doi.org/10.36547/ams.31.1.2131. - Zhunusov A., Abdulabekov Ye., Bykov P., Kenzhebekova А., Zhunusova A. Study of solid phase sintering of chromite ore pellets via the methods of non-isothermal kinetics. CIS Iron and Steel Review, 2025, 29 (1), 11-17. 10.17580/cisisr.2025.01.02. - Makhambetov Ye, Zhakan A., Gabdullin S., Akhmetov A., Burumbayev A., Zhunusov A. Study on the synthesis of FeCrMnSi ferroalloy using technogenic raw materials. Acta Metallurgica Slovaka. 2025. 31(2).113-118. https://doi.org/10.36547/ams.31.2.2137. - Zhunussov A.K., Zhunusova A.K., Kenzhebekova A.E., Bakirov A.G., Tyulyubaev R.A. Study of the use of aluminium-containing waste in ferrosilicon production. Journal of Alloys and Metallurgical Systems. 2025. 12. 100224. https://doi.org/10.1016/j.jalmes.2025.100224. - Makhambetov Ye., Zhakan A., Zhunusov A., Kabylbekov S., Burumbayev A., Sadyk Zh., Akhmetov A., Uakhitova B. Resource-Efficient Smelting Technology for FeCrMnSi Ferroalloy Production from Technogenic Wastes in an Ore-Thermal Furnace. Metals, 2025. 15. 1318. https://doi.org/10.3390/met15121318. - Makhambetov Ye., Zhakan A., Zhunusov A., Kabylbekov S., Burumbayev A., Sadyk Zh., Akhmetov A., Yucel O.Thermodynamic Modeling and Development of Technology for Smelting a Complex Alloy Fe-Cr-Mn from Technogenic Wastes by Carbothermic Reduction. Metals, 2006. 16. 283. https://doi.org/10.3390/met16030283. - Shabanov, Y., Zhumagaliyev, Y., Zhunusov, A., Jundibayev, M., Orynbayev, B., Seksenbayeva, A., & Adaibayeva, R. (2026). Pyrometallurgical Methods for Processing Lateritic Nickel Ores and Evaluation of Their Application for Processing Nickel Ores in Kazakhstan: A Review. Applied Sciences, 16(7), 3308. https://doi.org/10.3390/app16073308. |
|  | Сариев Отеген Равхатович |
|  | Ғылыми қызметкер |
|  | Туған күні: 17.09.1982 ж. |
|  | Ғылыми дәрежесі/академиялық дәреже: техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент) |
|  | Негізгі жұмыс орны: «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КЕАҚ |
|  | Ғылыми қызығушылық саласы: қара және түсті металдар өндірісінің технологиясы, қалдықтарды металлургиялық қайта өңдеу. |
|  | Researcher ID: AGH-3529-2022 |
|  | Scopus Author ID: 55355882800 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55355882800 |
|  | ORCID: 0000-0001-9726-1642 https://orcid.org/0000-0003-0745-848X |
|  | Жарияланымдар тізімі: - Kelamanov B., Yessengaliyev D., Sariev O., Akuov A., Samuratov Y., Zhuniskaliyev T., Kuatbay Y., Mukhambetgaliyev Y., Kolesnikova O., Zhumatova A., Karaidarova Z., Abdirashit A. Technological Analysis of the Production of Nickel-Containing Composite Materials (2024) Journal of Composites Science, 8 (5), art. no. 179, DOI: 10.3390/jcs8050179 - Nurgali N., Sariev O., Mukhambetkaliyev A., Momenov B., Kuandykova A., Abdrashev R. Phase composition of titanium-containing raw materials depending on its titanium oxide content - Sariev O., Kelamanov B., Zhumagaliyev Y., Kim S., Abdirashit А., Almagambetov M. Remelting the high-carbon ferrochrome dust in a direct current arc furnace (DCF) (2020) Metalurgija, 59 (4), pp. 533 – 536. - Kelamanov B., Samuratov Y.E., Akuov A., Sariev O., Tastanova L., Abdirashit A. Thermodynamic-diagram analysis of Fe-Ni-C-O system (2022) Metalurgija, 61 (1), pp. 261 – 264. - Kelamanov B., Sariev O., Akuov A., Samuratov Y., Sultamuratova Z., Orynbassar R. Study of nickel briquettes by thermographic method (2022) Metalurgija, 61 (1), pp. 217 – 220. |
|  | Бакиров Алтынсары Газизович |
|  | Ғылыми қызметкер |
|  | Туған күні: 11.06.1985 ж. |
|  | Ғылыми дәрежесі/академиялық дәреже: Философия докторы (PhD) |
|  | Негізгі жұмыс орны: «Торайғыров университеті» КЕАҚ |
|  | Ғылыми мүдделер саласы: Гидрометаллургия, глинозем өндірісі, өнеркәсіптік қалдықтардың рециклингі. |
|  | Researcher ID: 57404509800 www.researchgate.net/profile/Altynsary-Bakirov |
|  | ORCID ID: 0000-0002-3742-3467 |
|  | Негізгі жарияланымдар тізімі: 1. Bakirov A., Abdullina S., Zhunusov A., Oleynikova N. Preliminary Chemical Activation of Ash Waste with Release of Carbon Concentrate // Chemical Engineering Transactions. Vol. 8, 2021. 973 – 978. 2. Bakirov A., Zhunusov A., Oleinikova N., Ramazanova R. Studies of the sintering method of ash and slag waste for the production of alumina from self-disintegrating sinters. Heliyon. 2024. 10 (21) e39117. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39117. 3. Бакиров А.Г., Абдулина С.А., Жунусов А.К., Буленбаев М.Ж. Технология переработки золошлаковых отходов ТЭС способом спекания // Труды университета КарТУ. – 2022. – № 4. – С.103–107. 4. Бакиров А.Г., Абдулина С.А., Жунусов А.К., Ибраева Г.М. Исследование алюмосиликатных микросфер из золошлаковых отходов Аксуской ГРЭС, использующей Экибастузские угли //Вестник ВКГТУ имени Д.Серикбаева. – 2020. – №4. – С.72 – 77. 5. Бакиров А.Г., Жунусов А.К., Олейникова Н.В. Пирометаллургический способ переработки золошлаковых отходов тепловых электростанции // Межд. Науч.техн. конф.: Актуальные проблемы создания и использования высоких технологий переработки минерально-сырьевых ресурсов Узбекистана (16-17 ноябрь 2023 года). – Ташкент, 2023. – С. 282-283. |
|  | Кенжебекова Анар Ерболатовна |
|  | Ғылыми қызметкер |
|  | Туған күні: 31.05.1989 ж. |
|  | Ғылыми дәрежесі/академиялық дәреже: Философия докторы (PhD) |
|  | Негізгі жұмыс орны: «Торайғыров университеті» КЕАҚ |
|  | Ғылыми қызығушылығы саласы: қара және түсті металдар мен қорытпалар өндірісі, өнеркәсіптік қалдықтардың рециклингі. |
|  | Researcher ID: IUP-0910-2023 |
|  | Scopus Author ID: 59361458300 |
|  | ORCID: 0000-0002-8111-6755 |
|  | Жарияланымдар тізімі: - Zhunusov A.K., Bykov P.O., Kenzhebekova A.E., Zhunussova A.K, Rahmat Azis Nabawi. Study of the isothermal kinetics of reduction of sinter from mill scale // Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources. 2024; 328(1):59-67; - Zhunussova A., Bykov P., Zhunusov A., . Kenzhebekova А. Research of the production of iron ore sinter from bauxite processing waste. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources. 2024; 329(2):73-81. - Zhunusova A., Zhunusov A., Bykov P., Bakirov A., Zayakin O., Kenzhebekova A. Research of physicochemical properties of ferrous sands from alumina production. Acta Metallurgica Slovaka. 2024. 30(4).161-166. 4.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Жунусова А.К. Илем отқабыршығынан темір кені агломератын алуды зерттеу // Университет еңбектері – Труды университета,– 2023. - № 4. – C.61-66; 5.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Заякин О.В., Жунусова А.К. Болат балқыту қалдықтарының агломерациясын тәжірибелік сынау // Труды Междунар.нау.практ.конф.: «ҰЛЫТАУ – Қазақстан металл Қазақстан металлургиясының бесігі». –Алматы, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, 2023. – С.175-179. 6.Жунусова А.К., Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е. Исследования физико-химических свойств железорудного агломерата // Наука и техника Казахстана, 2024. - № 1. – С. 154-163; 7.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Жунусова А.К., Быков П.О. Агломераттың физика-химиялық қасиеттеріне флюстерді қолданудың әсері // Университет еңбектері – Труды университета, 2024. – № 2 (95). – С.45-53. |
|  | Жунусова Айгуль каиргельдиновна |
|  | Ғылыми қызметкер |
|  | Туған күні: 24.03.1976 ж. |
|  | Ғылыми дәрежесі/академиялық дәреже: Философия докторы (PhD) |
|  | Негізгі жұмыс орны: «Торайғыров университеті» КЕАҚ |
|  | Ғылыми қызығушылығы саласы: Қара және түсті металдар мен қорытпалар өндірісі, өнеркәсіптік қалдықтардың рециклингі. |
|  | Researcher ID: JGD-2188-2023 |
|  | Scopus Author ID: |
|  | ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8842-6433 |
|  | Жарияланымдар тізімі: - Zhunusov A.K., Bykov P.O., Kenzhebekova A.E., Zhunussova A.K, Rahmat Azis Nabawi. Study of the isothermal kinetics of reduction of sinter from mill scale // Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources. 2024; 328(1):59-67; - Zhunussova A., Bykov P., Zhunusov A., . Kenzhebekova А. Research of the production of iron ore sinter from bauxite processing waste. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources. 2024; 329(2):73-81. - Zhunusova A., Zhunusov A., Bykov P., Bakirov A., Zayakin O., Kenzhebekova A. Research of physicochemical properties of ferrous sands from alumina production. Acta Metallurgica Slovaka. 2024. 30(4).161-166. 4.Толымбекова Л.Б., Толымбеков А.М., Жунусов А.К., Жунусова А.К. Исследование применения антрацита для выплавки высокоуглеродистого феррохрома // Вестник Торайгыров университета. 2020. – № 4. – С.368-376. 5.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Жунусова А.К. Илем отқабыршығынан темір кені агломератын алуды зерттеу // Университет еңбектері – Труды университета,– 2023. - № 4. – C.61-66; 6.Жунусова А.К., Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е. Исследования физико-химических свойств железорудного агломерата // Наука и техника Казахстана, 2024. - № 1. – С.154-163; 7.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Жунусова А.К., Быков П.О. Агломераттың физика-химиялық қасиеттеріне флюстерді қолданудың әсері // Университет еңбектері – Труды университета, 2024. – № 2 (95). – С.45-53. 8.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Заякин О.В., Жунусова А.К. Болат балқыту қалдықтарының агломерациясын тәжірибелік сынау // Труды Междунар.нау.практ.конф.: «ҰЛЫТАУ – Қазақстан металл Қазақстан металлургиясының бесігі». –Алматы, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, 2023. – С.175-179. |
|  | Тюлюбаев Ренат Асылбекович |
|  | Ғылыми қызметкер |
|  | Туған күні: 20.03.1992 ж. |
|  | Ғылыми қызығушылығы саласы: Техникалық ғылымдар магистрі (Докторант) |
|  | Негізгі жұмыс орны: «Торайғыров университеті» КЕАҚ |
|  | Ғылыми қызығушылығы саласы: Қара және түсті металдар мен қорытпалар өндірісі, өнеркәсіптік қалдықтардың рециклингі. |
|  | Researcher ID: |
|  | Scopus Author ID: 57919735200 |
|  | ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7951-1257 |
|  | Жарияланымдар тізімі: 1. Жаксымбеков Д.Е., Таскарина А.Ж., Тюлюбаев Р.А. Тау-кен және транспорттық құрылғылар мен эксплуатация сапасына таулы-геологиялық шарттардың әсері // Международная научная конференция молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XXI Сатпаевские чтения». Т.12. - Павлодар, 2021. - С. 16-19 2. Абдрахманов Е. С., Тюлюбаев Р.А., Тлеубеков О. Н., Сагитов К. Исследование режима работы шаровой мельницы с целью повышения эфффективности размалывания // Международная научная конференция молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников "XXI Сатпаевские чтения". Т.12. - Павлодар : НАО «Торайгыров университет», 2021. - С. 95-99 3. Абдрахманов Е.С., Таскарина А.Ж., Тюлюбаев Р.А., Тусупбекова М.Ж., Дейграф И.Э. Конструкция нового размалывающего оборудования // Международная научно-практическая конференция « Торайгыровские чтения». - Павлодар : НАО «Торайгыров университет», 2021. 4. Жаксымбеков Д.Е., Таскарина А.Ж., Тюлюбаев Р.А., Абдрахманов Е.С. Таспалы конвейерлердің жұмыстың сенімділігін талдау және арттыру // Наука и техника Казахстана, 2021. – № 3. – С. 57-63. 5. Taskarina A., Abdrakhmanov E., Tusupbekova M., Tyulyubayev R. Operational Analysis and the Design Development of the Grinding Equipment-disintegrator // Университет еңбектері - Труды университета, 2021. – № 4. – С.87-92 6. Taskarina A., Abdrakhmanov Y., Tussupbekova M., Tyulyubayev R., Deigraf I., Iskakova D., Kassenova Zh., Khaimuldinova A. Semi-industrial tests of a prototype of a new grinding equipment – a labyrinth disintegrator // Journal of Applied Engineering Science, Volume 20, Issue 3, 2022, Pages 626-633. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85139500793&origin=resultslist&sort=plf-f, DOI: 10.5937/jaes0-35071. 7. Taskarina A. Zh.*, Abdrakhmanov E. S., Tusupbekova M. Zh., Tyulyubaev R. A., Deigraf I. E., Iskakova D. A. The Labyrinthine Disintegrator: A New Grinding Tool // Russian Engineering Research, 2022, Vol. 42, Suppl. 1, 64–66. 8. Толегенов Д., Елубай М., Толегенова Д., Кулумбаев Н., Тюлюбаев Р. Использование техногенных отходов энергетики и металлургии в строительной керамике // Вестник Торайгыров университета. Энергетическая серия, 2022. – №2 – С. 310-321. 9. Таскарина А.Ж., Тюлюбаев Р.А., Теміртас Х.Б. Таспалы конвейер үшін тірек элементтерінің сенімділігін арттыру / Наука и техника Казахстана. – Павлодар, 2022. – № 4. – С. 19–29. 10. Тюлюбаев Р.А., Мустафин А.Х., Куандыков А.Б. STRENGTHENING THE DESIGN OF SCREW DEVICES IN HORIZONTAL MACHINES // Наука и Техника Казахстана, Торайгыров университет, Павлодар, №1, 2023. 11. Абдрахманов Е.С., Таскарина А.Ж., Быков П.О., Тюлюбаев Р.А., Тусупбекова М.Ж. Лабиринтный дезинтегратор // Патент РК на изобретение № 35965, опубл. 02.12.2022. 12. Тюлюбаев Р. А., Жунусов А. К., Кулумбаев Н. К. Анализ переработки алюминиевых отходов // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию образования кафедры «Металлургия» «Проблемы и перспективы металлургической отрасли: теория и практика», Торайгыров университет, Павлодар, 2023 – С. 201 – 206. |
|  | Келаманов Бауыржан Сатыбалдыұлы |
|  | Зертханашы |
|  | Туған күні: 28.01.19984 ж. |
|  | Ғылыми дәрежесі/академиялық дәреже: техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент) |
|  | Негізгі жұмыс орны: «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» КЕАҚ |
|  | Ғылыми қызығушылығы саласы: Түрлi қорытпалар мен лигатуралар алу технологияларын әзiрлеу, қалпына келтiрушiлер ретiнде неғұрлым арзан қалпына келтiрушiлердi пайдалана отырып, қайталама және техногендiк шикiзатты қайта өңдеу. |
|  | Researcher ID: ABE-5597-2021 |
|  | Scopus Author ID: 25655181100 |
|  | ORCID: 0000-0001-7646-9153 https://orcid.org/0000-0001-7646-9153 |
|  | Список основных публикаций: 1. Kelamanov B., Samuratov Y., Akuov A., Abdirashit A., Burumbayev A., Orynbassar R. / Research possibility of involvement Kazakhstani nickel ore in the metallurgical treatment (2021) Metalurgija, 60 (3-4), pp. 313-316. 2. Kelamanov, B.,Samuratov, Y.,Akuov, A.,Sariev, O., Tastanova, L., Abdirashit, A.Thermodynamic-diagram analysis of Fe-Ni-C-O system(2022) Metalurgija, 61 (1), pp. 261-264. 3. Kelamanov, B.,Sariev, O.,Akuov, A.,Samuratov, Y., Sultamuratova, Z., Orynbassar, R.Study of nickel briquettes by thermographic method(2022) Metalurgija, 61 (1), pp. 217-220. 4. Kelamanov, B., Smailov, S., Yerzhanov, A., Apendina, A., Adilhanov, R., Kabylkhanov, The possibility of involvement in ferroalloy conversion of nickel ores of Kazakhstan (2022) Metalurgija, 61 (3-4), pp. 771-773. 5. Kelamanov, B., Samuratov, Y., Zhumagaliyev, Y., Akuov, A.,Sariev, O. / Titanium and chrome oxides system thermodynamic diagram analysis (2020) Metalurgija, 59 (1), pp. 101-104. 6. Sariev, O.,Kelamanov, B., Zhumagaliyev, Y., Kim, S., Abdirashit, А., Almagambetov, M. / Remelting the high-carbon ferrochrome dust in a direct current arc furnace (DCF) (2020) Metalurgija, 59 (4), pp. 533-536. 7. Sariev, O., Kim, S., Zhumagaliev, Y., Kelamanov, B., Sultanov, M., Nurgali, N. / Viscosity and crystallization temperature of ferroalloy slags from Kazakhstan ore (2020) Metalurgija, 59 (4), pp. 525-528. 8. Akuov, А.,Samuratov, Y.,Kelamanov, B., Zhumagaliyev, Y., Taizhigitova, M. / Development of an alternative technology for the production of refined ferrochrome (2020) Metalurgija, 59 (4), pp. 529-532. 9. Samuratov, Y.,Kelamanov, B., Akuov, A., Zhumagaliyev, Y., Akhmetova, M. / Smelting standard grades of manganese ferroalloys from agglomerated thermo-magnetic manganese concentrates (2020) Metalurgija, 59 (1), pp. 85-88. |
|  | Кулумбаев Нурбулат Калиевич |
|  | Бухгалтер |
|  | Туған күні: 19.03.1967 ж. |
|  | Ғылыми дәрежесі/академиялық дәреже: Техника ғылымдарының магистрі |
|  | Негізгі жұмыс орны: «Торайғыров университеті» КЕАҚ |
|  | Ғылыми қызығушылығы саласы: Құю процестерінің технологиясы, пирометаллургия, техногендік қалдықтардың рециклингі. |
|  | Scopus Author ID: |
|  | ORCID: |
|  | Жарияланымдар тізімі: 1. Жунусова А.К., Кенжебекова А.Е., Жунусов А.К., Кулумбаев Н.К. Опытные плавки получения ферроалюминия // ХХII Сатпаевские чтения: Сб.докл. межд. науч.конф. молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников (12 апреля 2022). – Павлодар: Торайгыров университет, 2022. – Т.13. – С.17-21. 2.Толегенов Д.Т., Елубай М.А., Толегенова Д.Ж., Кулумбаев Н.К., Тюлюбаев Р.А. Использование техногенных отходов энергетики и металлургии в строительной керамике // Вестник Торайгыров университета. Энергетическая серия, 2022. – №2 – С. 310-321 3. Толегенов Д.Т., Елубай М.А., Кулумбаев Р.К., Тюлюбаев Р.А., Толегенова Д.Ж. Определение технологических свойств техногенных отходов предприятий энергетики и металлургии павлодарского региона // Наука и техника Казахстана, 2022 – № 1 – С. 208-219 |