Краткая информация о проекте

| ИРН и наименование проекта: | АP23488812 «Разработка и исследование технологии выплавки ферросилиция с высоким содержанием алюминия с использованием некондиционных зол и алюминиевых шлаков». |
| --- | --- |
| Сроки реализации: | 01.07.2024-31.12.2026 |
| Актуальность: | Данная научная работа посвящена разработке технологии переработки некондиционных золошлаковых отходов и алюминиевых шлаков гранулированием и использованием гранул как основного шихтового материала для производства ферросилиция с высоким содержанием алюминия. Полученные гранулы подвергаются термической активации при 500 – 800 °С. На сегодняшний день на шламовых полях Павлодарской области накоплены свыше 500 млн.тонн ЗШО. С точки зрения науки ЗШО в своем составе имеют достаточно полезных компонентов и металлов. В проекте в процессе изготовления гранул из ЗШО все добавочные компоненты и материалы являются отходами производств. В качестве восстановителей используются графитизированные отходы анодного производства, металлической части используются отсевы производства ферросилиция и технического кремния. Основной добавкой при производстве гранул являются алюминиевые шлаки (отходы) и уже при выплавке ферросилиция с высоким содержанием алюминия в качестве восстановителя используется алюминиевый лом, т.е. вся технология состоит из использования техногенных не пригодных отходов. Уникальностью предлагаемой технологии является то, что среди используемого материала нет ни одного килограмма минерального природного сырья и данный ферросилиций с высоким содержанием алюминия гораздо дешевле известных аналогов, т.к. в качестве исходного материала используются исключительно не переработанные техногенные отходы. Ферросилиций с высоким содержанием алюминия будет являться хорошим раскислителем для стали, так как данный сплав заменяет стандартный ферросилиций (ФС) и алюминий. |
| Цель: | Разработать технологию получения активированных гранул из смеси некондиционных золошлаковых отходов от сжигания Екибастузских углей на тепловых энергетических станциях (ТЭС) и алюминиевых шлаков гранулированием пригодных для использования в качестве основного материала для производства ферросилиция с высоким содержанием алюминия. |
| Ожидаемые и достигнутые результаты: | По результатам завершения настоящего проекта будут достигнуты следующие результаты: 1. Публикация результатов исследований: - Публикация 3 (трех) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 50 (пятидесяти) - Публикация 3 (трех) статей в научных изданиях, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК и/или приравненных к ним с участием не менее 50 % членов исследовательской группы; 2. Получение патента РК. 3. Распространение результатов работ среди научно-исследовательских организаций и ученых, изучающих производство кремнистых сплавов (ферросилиция). Металлургические предприятия будут как объектами, так и потребителями данной технологии. Полученные знания будут способствовать развитию научной школы в области металлургической переработки техногенных отходов. Экономический эффект будет реализован через энергосбережение, ресурсоэффективность, повышение качества готового продукта. Экологический эффект при этом определяется соблюдением оптимальной технологии с соответствующим оборудованием без ущерба к окружающей среде и здоровью обслуживающего персонала и населения. В процессе работы достигнуты следующие результаты: 1. В результате проведенного анализа современных способов производства кремнистых сплавов с алюминием и литературно-патентного поиска были разработаны основные способы использования золошлаковых отходов и алюминиевых шлаков в производстве ферросилиция с высоким содержанием алюминия. Подходящим способом получения ферросилиция с высоким содержанием алюминия (Al до 10-15 %) наряду с углеродотермическим также является металлотермическое (алюминотермическое) восстановление металлов из оксидов. Полученные результаты подтвердили возможность эффективного использования золошлаковых отходов и алюминиевых шлаков для производства ферросилиция с высоким содержанием алюминия. 2. Выполнены экспериментальные исследования по изучению физико-химических свойств исследуемых материалов: золошлаковых отходов, алюминиевых шлаков. Определены технологические параметры гранулирования золошлаковых отходов в смеси с алюминиевыми шлаками, подобраны связующие материалы и отвердители, а так же оптимальная температура термической активации гранул. Проведены исследования кинетических параметров процесса взаимодействия золошлаковых отходов и добавок в виде различных отходов производства проходящего процесс термической активации. На данном этапе исследований проведены исследования по изучению физико-химических свойств золошлаковых и других материалов (рентгеннограммы, дериватограммы) и проводится термодинамический анализ протекания химических реакций при термической активации гранул, экспериментальные исследования получения активированных гранул, оценка качества получаемых продуктов. 3. Проведены лабораторные экспериментальные исследования получения ферросилиция с высоким содержанием алюминия с использованием в качестве основного материала гранул из смеси золошлаковых отходов и алюминиевых шлаков в индукционной печи. На данном этапе обоснована технологическая схема производства ферросилиция с высоким содержанием алюминия в индукционной печи. |
| Результаты за 1-ый год исследований | В результате проведенного анализа современных способов производства кремнистых сплавов с алюминием и литературно-патентного поиска были разработаны основные способы использования золошлаковых отходов и алюминиевых шлаков в производстве ферросилиция с высоким содержанием алюминия. Подходящим способом получения ферросилиция с высоким содержанием алюминия (Al до 10-15 %) наряду с углеродотермическим также является металлотермическое (алюминотермическое) восстановление металлов из оксидов. Полученные результаты подтвердили возможность эффективного использования золошлаковых отходов и алюминиевых шлаков. На основании проведенных экспериментальных исследований получены результаты фракционного состава золошлаковых отходов и алюминиевых шлаков, где основная часть материалов состоит из фракции +1,0 мм (31,51 %), -0,1+0,056 мм (32,89 %). Исследование физико-химических свойств с помощью рентгеновского дифрактометра X’Pert PRO «PANalitical» позволили провести качественный, полуколичественный фазовый анализ золошлаковых отходов и алюминиевых шлаков. Результаты рентгенофазового анализа показали, что в золе основными фазами являются муллит Al(All.83Si1.08O4.85); силлиманит (Al2SiO5); кварц (SiO2). Опубликована 1 (одна) статья в ведущих рецензируемых зарубежных научных изданиях (журналах) индексируемых в базе Scopus имеющих процентиль не менее 50 с участием не менее 50 % членов исследовательской группы: - Zhunusova A., Zhunusov A., Bykov P., Bakirov A., Zayakin O., Kenzhebekova A. Research of physicochemical properties of ferrous sands from alumina production. Acta Metallurgica Slovaka. 2024. 30(4).161-166. https://doi.org/10.36547/ams.30.4.2086. По данным Scopus (Скопус) за год публикации 2024: CiteScore – 2.3, Metals and Alloys – 52; |
| Результаты за 2-ой год исследований | Опубликована 1 (одна) статьи в ведущих рецензируемых зарубежных научных изданиях (журналах) индексируемых в базе Scopus имеющих процентиль не менее 50 с участием не менее 50 % членов исследовательской группы: 1) Zhunussov A.K., Zhunusova A.K., Kenzhebekova A.E., Bakirov A.G., Tyulyubaev R.A. Study of the use of aluminium-containing waste in ferrosilicon production. Journal of Alloys and Metallurgical Systems. 2025. 12. 100224. https://doi.org/10.1016/j.jalmes.2025.100224. По данным Scopus (Скопус) за 2024 год: - CiteScore – 2.3, Metals and Alloys – 52. Текущий за год публикаций 2025 год CiteScore – 4,5). Опубликованы 2 (две) из 2 (двух) запланированных статей в научное издание, рекомендованное КОКСНВО МНВО РК с участием не менее 50 % членов исследовательской группы: - Zhunusova A., Bykov P., Zhunussov A., Zayakin O., Bakirov A., Kenzhebekova A. Features of mineral formation in the structure of iron ore materials from the position of the state diagram of the system CaO–Fe2O3–SiO2. Engineering Journal of Satbayev University, 2025. 147 (3). 14-19. https://doi.org/10.51301/ejsu.2025.i3.03. - Zhunussov A.K., Zhunusova A.K., Kenzhebekova A.E., Bakirov A.G., Tyulyubaev R.A. Study of physical and chemical properties of granules obtained from aluminum slags. Наука и техника Казахстана. 2025. 4. 262-274. https://doi.org/10.48081/MMQL5744. |
| Результаты за 3-ий год исследований | Опубликована 1 (одна) статья в научное издание, рекомендованное КОКСНВО МНВО РК с участием не менее 50 % членов исследовательской группы: 1. Zhunussov A.K., Zhunusova A.K., Kenzhebekova A.E., Bakirov A.G., Tyulyubaev R.A. Study of physical and chemical properties of granules obtained from aluminum slags. Наука и техника Казахстана. 2026. 1. 261-271. https://doi.org/10.48081/BGQF1923. В рамках проекта защищена диссертация (18.12.2025 года) на соискание степени доктора философии по образовательной программе 8D07201 «Металлургия» соискателя Жунусовой А.К. по теме: «Исследование и разработка технологии агломерации железистых песков производства глинозема и использование агломерата при производстве ферросплавов». Утверждена в степени решением Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК (приказ № 256 от 14.04.2026 года); |
| Состав научно-исследовательской группы |  |
|  | Жунусов Аблай Каиртасович |
|  | Научный руководитель проекта |
|  | Дата рождения: 09.10.1971 г. |
|  | Ученая степень/академическая степень: кандидат технических наук, профессор |
|  | Основное место работы: НАО «Торайгыров университет» |
|  | Область научных интересов: производство черных и цветных металлов и сплавов, рециклинг промышленных отходов. |
|  | Researcher ID: AAV-3897-2021 |
|  | Scopus Author ID: 55624812500 |
|  | ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9119-9737 Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55624812500 WoS: ABF-4105-2020 ORCID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABF-4105-2020. |
|  | Список основных публикаций: - Zhunusov A., Baisanov S., Abdulabekov Ye., Bykov P., Zhunusova A., Bakirov A., Kenzhebekova A. Analysis of the compositions of manganese ores and charges for the production of agglomerate from the position of phase structure diagrams of manganese-containing systems. Acta Metallurgica Slovaka. 2025. 31(1).22-26. https://doi.org/10.36547/ams.31.1.2131. - Zhunusov A., Abdulabekov Ye., Bykov P., Kenzhebekova А., Zhunusova A. Study of solid phase sintering of chromite ore pellets via the methods of non-isothermal kinetics. CIS Iron and Steel Review, 2025, 29 (1), 11-17. 10.17580/cisisr.2025.01.02. - Makhambetov Ye, Zhakan A., Gabdullin S., Akhmetov A., Burumbayev A., Zhunusov A. Study on the synthesis of FeCrMnSi ferroalloy using technogenic raw materials. Acta Metallurgica Slovaka. 2025. 31(2).113-118. https://doi.org/10.36547/ams.31.2.2137. - Zhunussov A.K., Zhunusova A.K., Kenzhebekova A.E., Bakirov A.G., Tyulyubaev R.A. Study of the use of aluminium-containing waste in ferrosilicon production. Journal of Alloys and Metallurgical Systems. 2025. 12. 100224. https://doi.org/10.1016/j.jalmes.2025.100224. - Makhambetov Ye., Zhakan A., Zhunusov A., Kabylbekov S., Burumbayev A., Sadyk Zh., Akhmetov A., Uakhitova B. Resource-Efficient Smelting Technology for FeCrMnSi Ferroalloy Production from Technogenic Wastes in an Ore-Thermal Furnace. Metals, 2025. 15. 1318. https://doi.org/10.3390/met15121318. - Makhambetov Ye., Zhakan A., Zhunusov A., Kabylbekov S., Burumbayev A., Sadyk Zh., Akhmetov A., Yucel O.Thermodynamic Modeling and Development of Technology for Smelting a Complex Alloy Fe-Cr-Mn from Technogenic Wastes by Carbothermic Reduction. Metals, 2006. 16. 283. https://doi.org/10.3390/met16030283. - Shabanov, Y., Zhumagaliyev, Y., Zhunusov, A., Jundibayev, M., Orynbayev, B., Seksenbayeva, A., & Adaibayeva, R. (2026). Pyrometallurgical Methods for Processing Lateritic Nickel Ores and Evaluation of Their Application for Processing Nickel Ores in Kazakhstan: A Review. Applied Sciences, 16(7), 3308. https://doi.org/10.3390/app16073308. |
|  | Сариев Отеген Равхатович |
|  | Научный сотрудник |
|  | Дата рождения: 17.09.1982 г. |
|  | Ученая степень/академическая степень: кандидат технических наук, ассоциированный профессор (доцент) |
|  | Основное место работы: НАО «Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова» |
|  | Область научных интересов: технология производства черных и цветных металлов, металлургическая переработка отходов. |
|  | Researcher ID: AGH-3529-2022 |
|  | Scopus Author ID: 55355882800 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55355882800 |
|  | ORCID: 0000-0001-9726-1642 https://orcid.org/0000-0003-0745-848X |
|  | Список публикаций: - Kelamanov B., Yessengaliyev D., Sariev O., Akuov A., Samuratov Y., Zhuniskaliyev T., Kuatbay Y., Mukhambetgaliyev Y., Kolesnikova O., Zhumatova A., Karaidarova Z., Abdirashit A. Technological Analysis of the Production of Nickel-Containing Composite Materials (2024) Journal of Composites Science, 8 (5), art. no. 179, DOI: 10.3390/jcs8050179 - Nurgali N., Sariev O., Mukhambetkaliyev A., Momenov B., Kuandykova A., Abdrashev R. Phase composition of titanium-containing raw materials depending on its titanium oxide content - Sariev O., Kelamanov B., Zhumagaliyev Y., Kim S., Abdirashit А., Almagambetov M. Remelting the high-carbon ferrochrome dust in a direct current arc furnace (DCF) (2020) Metalurgija, 59 (4), pp. 533 – 536. - Kelamanov B., Samuratov Y.E., Akuov A., Sariev O., Tastanova L., Abdirashit A. Thermodynamic-diagram analysis of Fe-Ni-C-O system (2022) Metalurgija, 61 (1), pp. 261 – 264. - Kelamanov B., Sariev O., Akuov A., Samuratov Y., Sultamuratova Z., Orynbassar R. Study of nickel briquettes by thermographic method (2022) Metalurgija, 61 (1), pp. 217 – 220. |
|  | Бакиров Алтынсары Газизович |
|  | Научный сотрудник |
|  | Дата рождения: 11.06.1985 г. |
|  | Ученая степень/академическая степень: Доктор философии (PhD) |
|  | Основное место работы: НАО «Торайгыров университет» |
|  | Область научных интересов: Гидрометаллургия, производство глинозема, рециклинг промышленных отходов. |
|  | Researcher ID: 57404509800 www.researchgate.net/profile/Altynsary-Bakirov |
|  | ORCID ID: 0000-0002-3742-3467 |
|  | Список основных публикаций: 1. Bakirov A., Abdullina S., Zhunusov A., Oleynikova N. Preliminary Chemical Activation of Ash Waste with Release of Carbon Concentrate // Chemical Engineering Transactions. Vol. 8, 2021. 973 – 978. 2. Bakirov A., Zhunusov A., Oleinikova N., Ramazanova R. Studies of the sintering method of ash and slag waste for the production of alumina from self-disintegrating sinters. Heliyon. 2024. 10 (21) e39117. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39117. 3. Бакиров А.Г., Абдулина С.А., Жунусов А.К., Буленбаев М.Ж. Технология переработки золошлаковых отходов ТЭС способом спекания // Труды университета КарТУ. – 2022. – № 4. – С.103–107. 4. Бакиров А.Г., Абдулина С.А., Жунусов А.К., Ибраева Г.М. Исследование алюмосиликатных микросфер из золошлаковых отходов Аксуской ГРЭС, использующей Экибастузские угли //Вестник ВКГТУ имени Д.Серикбаева. – 2020. – №4. – С.72 – 77. 5. Бакиров А.Г., Жунусов А.К., Олейникова Н.В. Пирометаллургический способ переработки золошлаковых отходов тепловых электростанции // Межд. Науч.техн. конф.: Актуальные проблемы создания и использования высоких технологий переработки минерально-сырьевых ресурсов Узбекистана (16-17 ноябрь 2023 года). – Ташкент, 2023. – С. 282-283. |
|  | Кенжебекова Анар Ерболатовна |
|  | Научный сотрудник |
|  | Дата рождения: 31.05.1989 г. |
|  | Ученая степень/академическая степень: Доктор философии (PhD) |
|  | Основное место работы: НАО «Торайгыров университет» |
|  | Область научных интересов: Производство черных и цветных металлов и сплавов, рециклинг промышленных отходов. |
|  | Researcher ID: IUP-0910-2023 |
|  | Scopus Author ID: ID: 59361458300 |
|  | ORCID: 0000-0002-8111-6755 |
|  | Список публикаций: - Zhunusov A.K., Bykov P.O., Kenzhebekova A.E., Zhunussova A.K, Rahmat Azis Nabawi. Study of the isothermal kinetics of reduction of sinter from mill scale // Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources. 2024; 328(1):59-67; - Zhunussova A., Bykov P., Zhunusov A., . Kenzhebekova А. Research of the production of iron ore sinter from bauxite processing waste. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources. 2024; 329(2):73-81. - Zhunusova A., Zhunusov A., Bykov P., Bakirov A., Zayakin O., Kenzhebekova A. Research of physicochemical properties of ferrous sands from alumina production. Acta Metallurgica Slovaka. 2024. 30(4).161-166. 4.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Жунусова А.К. Илем отқабыршығынан темір кені агломератын алуды зерттеу // Университет еңбектері – Труды университета,– 2023. - № 4. – C.61-66; 5.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Заякин О.В., Жунусова А.К. Болат балқыту қалдықтарының агломерациясын тәжірибелік сынау // Труды Междунар.нау.практ.конф.: «ҰЛЫТАУ – Қазақстан металл Қазақстан металлургиясының бесігі». –Алматы, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, 2023. – С.175-179. 6.Жунусова А.К., Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е. Исследования физико-химических свойств железорудного агломерата // Наука и техника Казахстана, 2024. - № 1. – С. 154-163; 7.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Жунусова А.К., Быков П.О. Агломераттың физика-химиялық қасиеттеріне флюстерді қолданудың әсері // Университет еңбектері – Труды университета, 2024. – № 2 (95). – С.45-53. |
|  | Жунусова Айгуль каиргельдиновна |
|  | Научный сотрудник |
|  | Дата рождения: 24.03.1976., г. |
|  | Ученая степень/академическая степень: Доктор философии (PhD) |
|  | Основное место работы: НАО «Торайгыров университет» |
|  | Область научных интересов: Производство черных и цветных металлов и сплавов, рециклинг промышленных отходов. |
|  | Researcher ID: JGD-2188-2023 |
|  | Scopus Author ID: |
|  | ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8842-6433 |
|  | Список публикаций: - Zhunusov A.K., Bykov P.O., Kenzhebekova A.E., Zhunussova A.K, Rahmat Azis Nabawi. Study of the isothermal kinetics of reduction of sinter from mill scale // Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources. 2024; 328(1):59-67; - Zhunussova A., Bykov P., Zhunusov A., . Kenzhebekova А. Research of the production of iron ore sinter from bauxite processing waste. Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra = Complex Use of Mineral Resources. 2024; 329(2):73-81. - Zhunusova A., Zhunusov A., Bykov P., Bakirov A., Zayakin O., Kenzhebekova A. Research of physicochemical properties of ferrous sands from alumina production. Acta Metallurgica Slovaka. 2024. 30(4).161-166. 4.Толымбекова Л.Б., Толымбеков А.М., Жунусов А.К., Жунусова А.К. Исследование применения антрацита для выплавки высокоуглеродистого феррохрома // Вестник Торайгыров университета. 2020. – № 4. – С.368-376. 5.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Жунусова А.К. Илем отқабыршығынан темір кені агломератын алуды зерттеу // Университет еңбектері – Труды университета,– 2023. - № 4. – C.61-66; 6.Жунусова А.К., Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е. Исследования физико-химических свойств железорудного агломерата // Наука и техника Казахстана, 2024. - № 1. – С.154-163; 7.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Жунусова А.К., Быков П.О. Агломераттың физика-химиялық қасиеттеріне флюстерді қолданудың әсері // Университет еңбектері – Труды университета, 2024. – № 2 (95). – С.45-53. 8.Жунусов А.К., Кенжебекова А.Е., Заякин О.В., Жунусова А.К. Болат балқыту қалдықтарының агломерациясын тәжірибелік сынау // Труды Междунар.нау.практ.конф.: «ҰЛЫТАУ – Қазақстан металл Қазақстан металлургиясының бесігі». –Алматы, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, 2023. – С.175-179. |
|  | Тюлюбаев Ренат Асылбекович |
|  | Научный сотрудник |
|  | Дата рождения: 20.03.1992 г |
|  | Ученая степень/академическая степень: Магистр технических наук (Докторант) |
|  | Основное место работы: НАО «Торайгыров университет» |
|  | Область научных интересов: Производство черных и цветных металлов и сплавов, рециклинг промышленных отходов. |
|  | Researcher ID: |
|  | Scopus Author ID: 57919735200 |
|  | ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7951-1257 |
|  | Список публикаций: 1. Жаксымбеков Д.Е., Таскарина А.Ж., Тюлюбаев Р.А. Тау-кен және транспорттық құрылғылар мен эксплуатация сапасына таулы-геологиялық шарттардың әсері // Международная научная конференция молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XXI Сатпаевские чтения». Т.12. - Павлодар, 2021. - С. 16-19 2. Абдрахманов Е. С., Тюлюбаев Р.А., Тлеубеков О. Н., Сагитов К. Исследование режима работы шаровой мельницы с целью повышения эфффективности размалывания // Международная научная конференция молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников "XXI Сатпаевские чтения". Т.12. - Павлодар : НАО «Торайгыров университет», 2021. - С. 95-99 3. Абдрахманов Е.С., Таскарина А.Ж., Тюлюбаев Р.А., Тусупбекова М.Ж., Дейграф И.Э. Конструкция нового размалывающего оборудования // Международная научно-практическая конференция « Торайгыровские чтения». - Павлодар : НАО «Торайгыров университет», 2021. 4. Жаксымбеков Д.Е., Таскарина А.Ж., Тюлюбаев Р.А., Абдрахманов Е.С. Таспалы конвейерлердің жұмыстың сенімділігін талдау және арттыру // Наука и техника Казахстана, 2021. – № 3. – С. 57-63. 5. Taskarina A., Abdrakhmanov E., Tusupbekova M., Tyulyubayev R. Operational Analysis and the Design Development of the Grinding Equipment-disintegrator // Университет еңбектері - Труды университета, 2021. – № 4. – С.87-92 6. Taskarina A., Abdrakhmanov Y., Tussupbekova M., Tyulyubayev R., Deigraf I., Iskakova D., Kassenova Zh., Khaimuldinova A. Semi-industrial tests of a prototype of a new grinding equipment – a labyrinth disintegrator // Journal of Applied Engineering Science, Volume 20, Issue 3, 2022, Pages 626-633. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85139500793&origin=resultslist&sort=plf-f, DOI: 10.5937/jaes0-35071. 7. Taskarina A. Zh.*, Abdrakhmanov E. S., Tusupbekova M. Zh., Tyulyubaev R. A., Deigraf I. E., Iskakova D. A. The Labyrinthine Disintegrator: A New Grinding Tool // Russian Engineering Research, 2022, Vol. 42, Suppl. 1, 64–66. 8. Толегенов Д., Елубай М., Толегенова Д., Кулумбаев Н., Тюлюбаев Р. Использование техногенных отходов энергетики и металлургии в строительной керамике // Вестник Торайгыров университета. Энергетическая серия, 2022. – №2 – С. 310-321. 9. Таскарина А.Ж., Тюлюбаев Р.А., Теміртас Х.Б. Таспалы конвейер үшін тірек элементтерінің сенімділігін арттыру / Наука и техника Казахстана. – Павлодар, 2022. – № 4. – С. 19–29. 10. Тюлюбаев Р.А., Мустафин А.Х., Куандыков А.Б. STRENGTHENING THE DESIGN OF SCREW DEVICES IN HORIZONTAL MACHINES // Наука и Техника Казахстана, Торайгыров университет, Павлодар, №1, 2023. 11. Абдрахманов Е.С., Таскарина А.Ж., Быков П.О., Тюлюбаев Р.А., Тусупбекова М.Ж. Лабиринтный дезинтегратор // Патент РК на изобретение № 35965, опубл. 02.12.2022. 12. Тюлюбаев Р. А., Жунусов А. К., Кулумбаев Н. К. Анализ переработки алюминиевых отходов // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию образования кафедры «Металлургия» «Проблемы и перспективы металлургической отрасли: теория и практика», Торайгыров университет, Павлодар, 2023 – С. 201 – 206. |
|  | Келаманов Бауыржан Сатыбалдыұлы |
|  | Лаборант |
|  | Дата рождения: 28.01.19984 г. |
|  | Ученая степень/академическая степень: кандидат технических наук, ассоциированный профессор (доцент) |
|  | Основное место работы: НАО «Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова» |
|  | Область научных интересов: Разработка технологий получения различных сплавов и лигатур, переработка вторичного и техногенного сырья с использованием в качестве восстановителей более дешевых восстановителей. |
|  | Researcher ID: ABE-5597-2021 |
|  | Scopus Author ID: 25655181100 |
|  | ORCID: 0000-0001-7646-9153 https://orcid.org/0000-0001-7646-9153 |
|  | Список основных публикаций: 1. Kelamanov B., Samuratov Y., Akuov A., Abdirashit A., Burumbayev A., Orynbassar R. / Research possibility of involvement Kazakhstani nickel ore in the metallurgical treatment (2021) Metalurgija, 60 (3-4), pp. 313-316. 2. Kelamanov, B.,Samuratov, Y.,Akuov, A.,Sariev, O., Tastanova, L., Abdirashit, A.Thermodynamic-diagram analysis of Fe-Ni-C-O system(2022) Metalurgija, 61 (1), pp. 261-264. 3. Kelamanov, B.,Sariev, O.,Akuov, A.,Samuratov, Y., Sultamuratova, Z., Orynbassar, R.Study of nickel briquettes by thermographic method(2022) Metalurgija, 61 (1), pp. 217-220. 4. Kelamanov, B., Smailov, S., Yerzhanov, A., Apendina, A., Adilhanov, R., Kabylkhanov, The possibility of involvement in ferroalloy conversion of nickel ores of Kazakhstan (2022) Metalurgija, 61 (3-4), pp. 771-773. 5. Kelamanov, B., Samuratov, Y., Zhumagaliyev, Y., Akuov, A.,Sariev, O. / Titanium and chrome oxides system thermodynamic diagram analysis (2020) Metalurgija, 59 (1), pp. 101-104. 6. Sariev, O.,Kelamanov, B., Zhumagaliyev, Y., Kim, S., Abdirashit, А., Almagambetov, M. / Remelting the high-carbon ferrochrome dust in a direct current arc furnace (DCF) (2020) Metalurgija, 59 (4), pp. 533-536. 7. Sariev, O., Kim, S., Zhumagaliev, Y., Kelamanov, B., Sultanov, M., Nurgali, N. / Viscosity and crystallization temperature of ferroalloy slags from Kazakhstan ore (2020) Metalurgija, 59 (4), pp. 525-528. 8. Akuov, А.,Samuratov, Y.,Kelamanov, B., Zhumagaliyev, Y., Taizhigitova, M. / Development of an alternative technology for the production of refined ferrochrome (2020) Metalurgija, 59 (4), pp. 529-532. 9. Samuratov, Y.,Kelamanov, B., Akuov, A., Zhumagaliyev, Y., Akhmetova, M. / Smelting standard grades of manganese ferroalloys from agglomerated thermo-magnetic manganese concentrates (2020) Metalurgija, 59 (1), pp. 85-88. |
|  | Кулумбаев Нурбулат Калиевич |
|  | Бухгалтер |
|  | Дата рождения: 19.03.1967 г. |
|  | Ученая степень/академическая степень: Магистр технических наук |
|  | Основное место работы: НАО «Торайгыров университет» |
|  | Область научных интересов: Технология литейных процессов, пирометаллургия, рециклинг техногенных отходов |
|  | Scopus Author ID: |
|  | ORCID: |
|  | Список основных публикаций: 1. Жунусова А.К., Кенжебекова А.Е., Жунусов А.К., Кулумбаев Н.К. Опытные плавки получения ферроалюминия // ХХII Сатпаевские чтения: Сб.докл. межд. науч.конф. молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников (12 апреля 2022). – Павлодар: Торайгыров университет, 2022. – Т.13. – С.17-21. 2.Толегенов Д.Т., Елубай М.А., Толегенова Д.Ж., Кулумбаев Н.К., Тюлюбаев Р.А. Использование техногенных отходов энергетики и металлургии в строительной керамике // Вестник Торайгыров университета. Энергетическая серия, 2022. – №2 – С. 310-321 3. Толегенов Д.Т., Елубай М.А., Кулумбаев Р.К., Тюлюбаев Р.А., Толегенова Д.Ж. Определение технологических свойств техногенных отходов предприятий энергетики и металлургии павлодарского региона // Наука и техника Казахстана, 2022 – № 1 – С. 208-219 |